Azerbaycar. Arxeologiyası 2004

Azerbaijan Archeology Vol.: 6 Num.: 14

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР

МЕДНО-МЫШЬЯКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕГО НАХЧЫВАНА

Азиза Гасанова, Халида Селимханова

(Институт Археологии и Этнографии НАН Азербайджана)

Известно, что территория Нахчыванской АР богата месторождениями полиметаллических руд, в том числе медных и медно-мышьяковых. В результате обширных археологических изысканий проведенных Н.В.Федоровым, И.И.Мещаниновым, И.М.Джафарзаде, А.К.Алекперовым, А.А.Милле-1 ром, О.А.Абибуллаевым, В.Г.Алиевым и другими на территории Нахчывана, выявлено огромное число предметов древней материальной культуры, среди которых имеются также металлические, в том числе медно-мышьяковые изделия. Как показали исследования, мышьяк играл большую роль в материальной культуре древнего Кавказа, в том числе и Азербайджана. В ] литературе отмечается, что использование соединений мышьяка в виде аурапигмента реальгара и других его «окрашенных» руд относится к глубокой древности [1].

Исследования по истории древней металлургии Кавказа проводились И.Р. Селимхановым, который изучил металлический инвентарь на медной основе из Нахчыванской АР. Автор установил, что древнейшее использование мышьяковых руд в Азербайджане относится ко времени около 4000 лет до н.э. [2]. Он отмечает, что мышьяк использовался как приплав к меди для улучшения ее физических свойств вместо олова, тогда еще неизвестного человеку. При этом в древности получали бронзу, так называемую мышьяковую бронзу. Олово же в качестве приплава к меди стало применяться значительно позже.

Таким образом, с использования человеком мышьяка начинается зарождение древнейшего этапа в истории металлов и, в целом, развитие человеческого общества.

Предметы, представленные для исследования в Лабораторию археологической технологии Института Археологии и Этнографии НАН Азербайджана, исследовались методом количественного спектрального анализа.

В данной статье рассматриваются предметы, обнаруженные во время археологических раскопок в с. Азнабюрд Бабекского района Нахчыванской АР, датированные автором раскопок В. Алиевым - второй пол. II тысячелетия до нашей эры. Результаты анализа показаны в таблице.

Было обнаружено 7 предметов, содержащих повышенные примеси олова, свинца, мышьяка. Материалы найдены в разрушенном кургане. Состояние предметов удовлетворительное. Проба, взятая на анализ, представляет собой порошок зеленого цвета. Это окислы металлов на медной основе. Среди них 3 украшения - это булавка, булавка с пирамидальной головкой и фрагмент височной подвески; 4 предмета представляют собой оружие - это кинжал, наконечник копья - 2 экз., фрагмент клинка кинжала.

Azərbaycan Arxeologiyası 2004

Azerbaijan Archeology Vol.: 6 Num.: 1-4

Олово содержится в пределах до 12,0%, мышьяк до 2,5%, до 0,5% свинца.

Таблица №1

Примечание: все изделия на медной основе

|  | Предмет Вес | Содержание металлов, в% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Олово | Свинец | Цинк | Мышьяк | Сурьма | Серебро | Золото | Бисмут | Никель | Кобальт | Железо |
| 1 | Булавка Вес 2 г | 0 | 0,5 | 0,1 | 2,5 | 0 | 0,08 | 0 | 0,015 | 0 | 0 | а |
| 2 | Наконечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | копья | 12,0 | 0,55 | 0,01 | 0,5 | 0,05 | 0,07 | 0 | 0,02 | 0,015 | 0,002 | 0,03 |
|  | Вес 3 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кинжал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фрагмент) | 9,2 | 0,82 | 0,01 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,005 | 0,2 |
|  | Вес 300 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фрагмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | височной подвески | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,08 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 |
|  | Вес 1 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фрагмент клинка Вес 6 г | 8,5 | 0,55 | 0,01 | 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,3 |
| 6 | Наконечник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | копья | 0,05 | 0,04 | 0,44 | 0,3 | 0 | 0,051 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 2,0 |
|  | Вес 280 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Булавка с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пирамидальной | 0,04 | 0,2 | 0 | 1,75 | 0,005 | 0,02 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0,03 |
|  | головкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес 7 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ этих предметов показал, что эти предметы представляют собой, в основном, медно-мышьяковые изделия.

Известно, что месторождения олова на территории Азербайджана отсутствуют, его привозили из Юго-Восточной Азии - из Бирмы, Таиланда [3].

Необходимо отметить, что Азербайджан богат полиметаллическими рудами. М.А. Кашкай, И.Р. Селимханов писали о вероятности использования в древности мышьяковых минералов реальгара (AsS) и аурипигмента (AS2S3) для получения мышьяковой меди [4]. Эти минералы примечательны ярко-красным или оранжевым и золотисто-желтым цветами. Поэтому в древнейшие времена не представляло большой трудности обнаружение их в

местах залегания. Они обычно распространены в верхних слоях месторождений первичных мышьяково-колчеданных или блеклых руд.

В заключении, на основании проведенных анализов, необходимо отмеИ тить, что эти изделия на медной основе и содержат большое количество! мышьяка и олова, причём, по сравнению с мышьяком олова больше.

Из анализов семи предметов мы выделили 3 предмета, содержащих] олово в пределах от 8,3 до 12,0%, и пять предметов, содержащих мышьяк от 0,5 до 2,5%.

Мышьяк позже признавали вредной примесью, поэтому его начали! заменять оловом. Во II тыс. до н.э. к которому относятся исследуемые пред-1 меты, мышьяк уже давно был признан вредной примесью. Древнейшие план вильщики на своем здоровье испытали вредность мышьяка. При выплавке! отравлялись не только плавильщики, но и окружающие люди, находящиеся I вблизи плавильных печей. Несмотря на то, что олово является для Азер-| байджана привозным металлом, все же плавильщики отдавали предпочтение] олову. Поэтому по сравнению с оловом в исследуемых изделиях мышьяка] оказалось меньше. Кроме олова и мышьяка наблюдается повышенное содержание свинца - от 0,5 до 0,82%. Это говорит о том, что в это время плавиль- ] щики начали сознательно добавлять в сплавы минералы свинца, чтобы ! улучшить качество сплава, т.к. свинец в сплаве придает ему легкотекучесть и пластичность, что помогает плавильщикам делать изделия более высокого качества.

ЛИТЕРАТУРА

- Burton Brown Т. Excavation in Azerbaijan. 1948, London, 1951.

- Кашкай M.A., Селимханов И.P. Исследование медно-мышьяковых предметов из раскопок холма Кюльтепе в Нахчыванской АССР. ДАН Азерб. ССР, 1957, т. 13, №4, с. 449-459

- Селимханов И.Р. Историко-химическое и аналитическое исследование древних предметов из медных сплавов. Баку, I960.

- Кашкай М.А., Селимханов И.Р. Из истории древнейшей металлургии Кавказа. Баку, 1973.

Aziza Hasaııova, Khalida Selimkhanova HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL REVIEW OF ANCIENT COPPER - ARSENIC ALLOYS, DISCOVERED IN NAKHCHIVAN.

Summary

The article includes the spectral analysis of ancient copper -discovered in Nakhchivan and regarding the II millennium B.C.

arsenic alloys,