Azərbaycan Arxeologiyası 2002

Azerbaijan Archeology Vol.: 4 Num.: 3-4

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО БЕЙЛАГАНА Маиса Рагимова, Азиза Гасанова

(Институт Археологии и Этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана)

Археологическими исследованиями, проведенными в средневековом городе Бейлаган, обнаружено большое количество металлических изделий. Среди них браслеты, колечки, чаша, гиря, пластинки, игла, проволоки и ряд другие. Исследование этих изделий представляет большой интерес для изучения проблем истории металлургии средневекового Азербайджана.

Историю металлов и металлургии можно объективно исследовать, опираясь на результаты аналитических исследований. В лаборатории археологической технологии Института Археологии и Этнографии НАН Азербайджана количественному спектральному анализу авторами было подвергнуто 18 предметов, датированных IX-XIII вв. Результаты анализов представлены в таблице №1.

Вес анализируемых предметов, кроме чаши весом 400 г, находится в пределах от 1 г (игла) до 30 г (гиря). Химический состав, согласно «ведущим» металлам, содержание которых начинается с 0,5 %, разделены на соответствующие типы медных сплавов. Примесь 0,5 % и выше рассматривается как компонент медного сплава. Металлы, содержание которых ниже 0,5%, при классификации не учитывались (1).

Согласно результатам спектрального анализа, в этих предметах ведущими металлами, легирующими медь, являются: олово, свинец, цинк, мышьяк и в одном случае- сурьма - 0,53 % и никель -0,5 %.

Медные сплавы Бейлагана, согласно числу ведущих металлов, легирующих медь, разделены на следующие типы сплавов: (см.табл. № 2):

- Однокомпонентный сплав - 2 предмета ;

- Двухкомпонентный сплав - 5 предметов ;

- Трехкомпонентный сплав - 3 предмета;

- Четырехкомпонентный сплав - 8 предметов.

К числу однокомпонентных относятся сплавы: медь- свинец и медь - цинк. Двухкомпонентные сплавы: медь -олово- свинец - цинк в различных сочетаниях. Трехкомпонентные сплавы: медь - свинец - олово -цинк - мышьяк -сурьма, также в различных сочетаниях. Четырехкомпонентные сплавы: медь -свинец - олово - цинк - мышьяк - никель, также в различных сочетаниях.

Согласно датировке, данной авторами раскопок, археологами Г.М.Ахмедо-вым (2) и Н.В.Минкевич (3), эти предметы разделены на две группы. Первая относится в ГХ-ХШ вв., вторая группа к ХП-ХШ вв.

Известно, что Азербайджан богат месторождениями медных, мышьяковых и полиметаллических руд (4), поэтому необходимо рассмотреть вопрос о происхождении легирующих медь элементов.

Известно, что начиная с древнейших времен олово являлось металлом, игравшим важную роль в истории развития общества. Она было необходимо

Azərbaycan Arxeologiyası 2002

Azerbaijan Archeology Vol.: 4 Num.: 3-4

для производства оловянной бронзы, из которой изготавливались различны предметы быта, орудия труда, оружие, украшения, а также изделия культово назначения.

Обнаружение на территории Азербайджана большого количества бронзовых предметов, а также тот факт, что олово было необходимо для изготовления глазурей (5) - все это доказывает огромную потребность в олове в рассматриваемый период. Однако олово для Азербайджана, как в целом и для Кавказа, является привозным металлом, ввиду отсутствия его локальных месторождений (6). Поэтому древние плавильщики Азербайджана, начиная с древнейших времен, искали среди месторождений местных руд заменитель олова. В результате длительных поисков выяснилось, что заменителями олова в Азербайджане! могут быть свинец и цинк, совместное их применение в качестве легирующих медь металлов дало хорошие результаты (7). Необходимо отметить, что Азербайджан богат месторождениями свинцовых и цинковых руд, встречающихся как совместно свинцово-цинковая руда, так и отдельно свинцовая руда (галенит) и цинковая руда (сфалерит, смитсонит) (8). Результаты исследования археологического материала показали, что начиная со второй половины П тыс. до н.э. в Азербайджане начали выплавлять бронзу, добавляя в сплав вместе с оловом свинец и цинк, при этом содержание олова намного меньше, чем в оловянной бронзе, таким образом, свинец и цинк вначале дополняли олово, а в дальнейшем полностью заменили его. Хотя основным легирующим медь металлом является цинк, который придает меди твердость, необходимо отметить роль свинца. Свинец добавляется для устранения хрупкости -для улучшения качества сплава, поэтому свинец и цинк добавляют в сплав совместно, даже малое количество свинца придает сплаву пластичность, легкотекучесть, что необходимо при изготовлении изделий. Облегчает отливку и улучшает качество изделия одновременно.

Это доказано результатами спектрального анализа многочисленных бронзовых изделий, обнаруженных на территории Азербайджана (8).

Анализ предметов хорошей сохранности обеих групп на содержание олова и цинка показал следующее: предметы IX - ХШ вв. (9 предметов) - олово присутствует в семи предметах - от 2,7 до 3,8 %, а цинк в пределах от 1,23 до 3,3 %, таким образом, содержание обоих металлов невысокое и несущественно отличается друг от друга; если наивысшее содержание олова 3,8 %, то цинка 3,3 %. Это говорит о том, что цинк дополнял олово для легирования меди. Однако в предметах, датированных ХП - ХШ вв., т.е. в более поздних, необходимо отметить следующее: в трех предметах хорошей сохранности олова оказалось не очень много - от 0,96 до 2,38 %, а цинка оказалось значительно больше - от 5,6 до 13,5 %, т.е. в данном случае цинк несомненно заменял олово в сплаве.

Особо следует отметить тот факт, что олово в исследуемых предметах из Бейлагана, датированных ГХ-Х1П вв., присутствует в малых долях. Из всех 18 предметов только в двух, его содержание доходит от 7,0 до 9,7 %. В остальных же 16 предметах олово содержится в следующих количествах: в двух

предметах от 0,1 до 0,3 %, четырех предметах - от 0,96 до 2,7 % и от 2,75 до 3,9 % ив пяти предметах - от 4,6 до 6,4 %.

Наличие олова во многих случаях объясняется сплавлением лома, т.к. в столь позднее время IX -XIII вв. в Азербайджане - это расцвет металлургии, металл ценился дорого, поэтому поврежденные металлические изделия переплавлялись для изготовления новых более изящных изделий.

Что касается сурьмы и никеля, они не получили широкого применения при выплавке медных сплавов в рассматриваемой группе предметов, они встречаются в единичных случаях, поэтому им не придавалось особого значения. Для никеля это можно объяснить отсутствием месторождений никелевых руд на территории Азербайджана. Поэтому присутствие в одном предмете -колечке 0,5 % никеля (см. табл. № 1, пред. № 18) говорит о привозном характере этого предмета (6).

Для сурьмы необходимо отметить, что Даридагское мышьяковое месторождение, находящееся на территории Азербайджана в Нахчыванской АР, где основным рудным минералом является аурипигмент (9), встречается также и антимонит-сурьмяной блеск. Это всего лишь проявление сурьмы в незначительном количестве. По своей ядовитости пары сурьмы уступают только парам мышьяка, поэтому в сплавах Азербайджана она встречается редко. Из 18 предметов всего один предмет содержит 0,53% сурьмы (см.табл. №1, предмет №4).

Для мышьяка можно сказать следующее: наибольшее содержание его 0,85% в исследуемых предметах. Это говорит о том, что мышьяк утратил свое значение как легирующий медь элемент. Содержание его в сплавах средневековья объясняется сплавлением лома.

Результаты аналитического исследования металлических изделий, обнаруженных в Бейлагане, показали, что они изготовлены из медных многокомпонентных сплавов. При этом в качестве легирующих медь элементов применялись цинк и свинец.

Таблица 1.

Результаты спектрального анализа (в %) бронзовых предметов, найденных в средневековом г. Бейлагане (IX-XIII вв.)

| № п.п. | Наименование предмета, вес | Олово | Свинец | Цинк | Мышьяк | Сурьма | Серебро | Золото | Висмут | Никель | Кобальт | Железо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Фраг. Пластинок (21,5 г) | 0,01 | 0,25 | 2,9 | IX- 0,3 | ХШ вв. 0,1 | 0,06 | 0 | 0,004 | 0,02 | 0,03 | 0.07 |
| 2. | Фраг.пластинок (3,1 г) | 2,2 | 2.6 | 1,3 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0,2 |
| 3. | Фраг.пластинок (3,2 г) | 4,6 | 2,25 | - | 0,35 | 0,15 | 0,04 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0 | 0,2 |
| 4. | Фраг.пластинок (27,3 г) | 6,0 | 13,0 | - | 0,85 | 0,53 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,2 | 0,005 | 0,3 |
| 5. | Браслет (21,5 г) | 0,02 | 1,45 | - | 0 | 0,02 | 0,03 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,04 |
| 6. | « - » (3,2 г) | 2,7 | 24,0 | 2,4 | 0,5 | 0,15 | 0,13 | 0 | 0,006 | 0,06 | 0.003 | 0,15 |
| 7. | « - » (8,0 г) | 5,1 | 8,4 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 0,17 | 0 | 0,005 | 0,02 | 0,00 | 0,2 |
| об | Фраг. Браслета (5,0 г) | 9,7 | 0,95 | 7,3 | 0,36 | 0,03 | 0,059 | 0.001 | 0,008 | 0,06 | 0.03 | 0,25 |
| 9. | Чаша (400,0 г) | 5,5 | 15,0 | - | 0,6 | 0,3 | 0,16 | 0,005 | 0,025 | од | 0.006 | 0,25 |
| 10. | Колечко (5,3 г) | 3,9 | 22,0 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0.19 | 0 | 0.03 | 0,2 | 0,00 | 0,5 |
| 11. | Гиря (30, 0 г) | 2,75 | 14,3 | 0,08 | 0,39 | 0,2 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0,31 |
| 12. | Неопределенный пред. (0,5 г) | 3,7 | 15,8 | 3,3 | 0,65 | 0,3 | 0,08 | 0 | 0,02 | 0,15 | 0,04 | 0,5 |
| 13. | Неопределенный пред (7,5 г) | 6,4 | 3,5 | 0,07 | 0,15 | 0,04 | 0,025 | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,08 | 0,1 |
| 14. | Проволока (8,6 г) | 3,8 | 14,0 | 1,23 | 0,65 | 0,3 | 0,14 | 0 | 0,02 | 0,7 | 0,008 | 0,25 |
|  |  |  |  |  |  | XII-ХШвв. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Неопределенный пред. (2,3 г) | 0,3 | 0,9 | 13,5 | 0,05 | 0,002 | 0,02 | 0 | 0,003 | 0,05 | 0,02 | 015 |
| 16. | Игла (1,0 г) | 0,96 | 0,25 | 11,5 | 0,05 | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,004 | 0,1 | 0,005 | 0,1 |
| 17. | Пластинка (7,0 г) | 2,38 | 10,0 | 6,6 | 0,55 | 0,2 | 0,082 | 0,002 | 0,04 | 0,1 | 0,003 | 0,35 |
| 18. | Кольцо (1,4 г) | 7,0 | 0,6 | 1,0 | 0,08 | 0,05 | 0,5 | 0,001 | 0,002 | 0,5 | 0.02 | 0,2 |

Примечание: № 1-4, 7-12, 14 - из раскопок археолога Г.М.Ахмедова, №6-Ф.И.Ибрагимова № 5, 13, 15-18 - из раскопок археолога Н.В.Минкевич-Мустафаевой.

Таблица 2.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Селимханов И.Р. Историко-химическое и аналитическое исследование древних
предметов из медных сплавов. Баку, 1960, с.

2.	Ахмедов Г.М. Некоторые итоги археологических раскопок городища Оренкала в
1959 - 1963 гг. Сб. Археологические Исследования в Азербайджане. Баку, 1965,
с. 134-148.

3.	Минкевич Н.В. К изучению ремесленного квартала города Бейлагана. Изв. АН
Азерб. Баку, 1959, № 3, с.17-19.

4.	Кашкай М.С., Селимханов И.Р. Из истории древней металлургии Кавказа. Баку,
1973, с. 148, 151, 153.

5.	Алиев В.Г. Культура эпохи средневековой бронзы Азербайджана. Баку, 1983,
с.18.

6.	Селимханов И.Р. Разгаданные секреты древней бронзы. Москва, 1970, с.37-45.

| о | Сплав | Датировка |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | Однокомпонентные сплавы |  |
|  | у1едно-оловянный | IX-XIII вв. |
| 5 | у1едно-свинцовый | IX-XIII вв. |
|  | Двухкомпонентные сплавы |  |
| 3. | Медно-оловянно-свинцовый | IX-XIII вв. |
| 13. | «- » «-» | IX-XIII вв. |
| 11. | Медно-свинцово-оловянный | ГХ-ХШ вв. |
| 15. | Медно-цинково-оловянный | ХП-ХШ вв. |
| 16. | Медно-цинково-оловянный | ХП-ХШ вв. |
|  | Трехкомпонентные сплавы |  |
| 2. | Медно-свинцово-оловянно-цинковый | ГХ-ХШ вв |
| 4. | Медно-свинцово-мышьяково-сурьмяной | IX-XIII вв |
| 8. | Медно-оловянно-цинково-свинцовый. | IX-XIII вв |
| 9. | Медно-свинцово-оловянно-мышьяковый | IX-XIII вв |
|  | Четырехкомпонентные сплавы. |  |
| 6. | Медно-свинцово-оловянно-цинково-мышьяковый | IX-XIII вв |
| \ 7. | То же | IX-XIII вв |
| 10. | «- » | IX-XIII вв |
| 12. | Медно-свинцово-оловянно-цинково-мышьяковый. | IX-XIII вв |
| 14. | Медно-свинцово-оловянно-цинково-мышьяковый. | ГХ-ХШ вв |
| 17. | Медно-свинцово-цинково-оловянно-мыштяковый. | ХП-ХШ вв. |
| 18. | Медно-оловянно-цинково-свинцово-никелевый. | ХП-ХШ вв. |

Классификация предметов по типу сплава из раскопок средневекового Бейлагана (IX-XIII вв.).

- Гасанова A.M., Рагимова M.H. Исследование металлических предметов, обнаруженных при археологических раскопках в Габалинском районе. История и ее проблемы. Баку, 1997, с. 70-78.

- Рагимова М.Н. Из истории использования свинца в древнем и средневековом Азербайджане. Баку, 1978, с.29.

- Бахшалиев В.Б. Металлургия и металлообработка на территории Древнего Нахы-чевана. Автореф. канд. дис. Л., 1986, с.8.

M.N.Ragimova, A.M.Gasanova The historic-analytical characteristic metallic objects,discovered in the Archaeological excavations of medieval monument Balagan

Summary

The invesnigation objects made of the copper alloys,discovered on the territory of medieval town Balagan show that they themselves present objects of mode of life.The result of historic-analytical investigations this objects showed,that they have been made of different kind of artificial copper alloys,contents zinc,lead,tin,arsenic,stibium and nickel.The small content of tin and arsenic is explaind with alloyed crapmetals,but high content of lead, zinc, tin, arsenic, stibium and nickel-imported,because nickel was absent in Azerbaijan.